Amtico Click Smart design-lattia - työselitys

Amtico Click Smart design-lattia: M1-luokiteltu, integroidulla askeläänenvaimennuskerroksella varustettu, polyuretaanivahvennettu lukkopontillinen viistereunainen kerroksellinen vinyylilaatta. Paksuus 6,0 mm, kulutuskerroksen paksuus 0,55 mm, liukuesteluokka R10, askeläänenvaimennus 20 dB, käyttöluokka 23/33/42, kulutuskestoluokka T. Ftalaattivapaa pehmitinaine.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit huoneselityksen mukaan.