Miljö Stabil

Askelääntä vaimentava vinyylilattia kovaan kulutukseen kuivissa asuintiloissa ja kevyeen julkiseen käyttöön.

TopClean PUR -pintakäsittely tekee hoidon helpoksi, vahaa tai hoitoaineita ei tarvita.

Maton tukeva rakenne ja polyesteripohja mahdollistavat irtoasennuksen sekä liimauksen suoraan alustaan.

Tuote ei sisällä ftalaatteja tai antibakteerisia aineita.

Alhaiset VOC-päästöt.

Eurofins IAC Gold sertifioitu, alittaa mm. seuraavien sisäilmasertifikaattien VOC raja-arvot: BREEAM, LEED, AgBB, Blau Angel,  Green Tag ja Danish Indoor Climate Label

EN 660-2	T

EN 428	2,80 mm	Kulutuksenkestoluokka Kokonaispaksuus

EN 425	OK

EN 429	0,35 mm	Tuolinpyörän kesto

Kulutuskerroksen paksuus	Alustaan liimattuna

EN 426	n. 35 m	EN ISO 717/2	20dB

Pituus ja leveys	2 m	Askeläänen eristys

EN 433	≤ 0,25 mm

EN 430	1,860 kg/m²	Jäännöspainuma Paino

Muut ominaisuudet

ISO 105/B02	Kitka	Paloluokka

Valon kesto	≥ 6	EN 13893	≥ 0,30 µ	EN 13501-1	Cfl-s1

DIN 51130	R9

EN 434	≤ 0,10 %	Kierrätettävissä	OK	EN 1815	≤ 2 kV Lämmön vaikutus				Varautuminen

pituusmittoihin

EN 10456	0,05 m²K/W	Kemikaalien kesto	Erittäin

Lämmönvastus	EN 423	hyvä lattialämmityksessä